## Slide 1: Nuevas tecnologías Productos y Procesos
Rubí Training Center 2019

## Slide 2: Agenda
Objetivos :
Conocer la gama de productos Car y como se utilizan en la reparación de automóvil
Conocer herramientas y técnicas de reparación rentables (RCT)
Contenidos:
Presentación del curso
Seguridad e higiene en la sección de pintura
Presentación de la gama de productos : Limpiadores y desengrasantes, Masillas, Imprimaciones y aparejos, Color bicapa al agua, Barnices UHS
Duración: 2,5 días
Lugar: Rubí

## Slide 3: INDICE
• Procedimientos EHS
• Desengrasantes
• Masillas
• Imprimaciones
• Aparejos (Nuevo)
• Aquamax Extra
• Barnices (Nuevo)
• Prácticas Taller

## Slide 4: Procedimientos EHS Seguridad Personal

## Slide 5: ¿Porqué es importante ?
No siempre tenemos en cuenta los riesgos relacionados con la pintura
Ninguna pintura es “segura“ si no se toman las medidas de precaución necesarias
Los problemas de Salud y Seguridad pueden evitarse si se siguen una serie de directrices

## Slide 6: Procure estar en un ambiente seguro
Algunos consejos básicos
-Utilice las prendas de protección adecuada
Recuerde…
  Consultar las Fichas de Higiene y Seguridad (MSDS) y las etiquetas de advertencia el consejo que éstas ofrecen es imprescindible

## Slide 7: Seguridad Personal
En cualquier tarea que realice, tanto en casa como en el trabajo, existen 4 áreas de riesgo
1. Ojos
2. Inhalación
3. Piel
4. Ingerir

## Slide 8: Ojos
Procedimientos
  Utilice gafas de seguridad al manipular pintura
  Utilice gafas protectotas al realizar tareas de limpieza de equipos
  En caso de salpicadura, aclare los ojos con abundante agua
  La niebla del pintado a pistola puede irritar los ojos. Utilice máscara de tipo visor o máscara facial completa para reducir el riesgo de irritación

## Slide 9: Inhalar / Ingerir
La ventilación es vital
Inhalar / Ingerir vapor de pintura o niebla puede causar problemas como por ejemplo:
  Irritación de los ojos
  Dolor de garganta
  Náuseas
  Moqueo de la nariz
  Fatiga

## Slide 10: Inhalar / Ingerir
Repintado – Directrices sobre Protección Respiratoria
  La ventilación de la cabina debe estar diseñada, revisada y controlada adecuadamente
  Para cualquier tipo de aplicación a pistola, lo más recomendable es utilizar un equipo de respiración facial total de aire asistido, ya que evita la inhalación de nieblas del pintado a pistola en la zona de acción.
  Otra forma de protección aceptable sería la utilización de una máscara de aire asistido que cubra media cara, y unas gafas de seguridad.
  Utilice una máscara de cartucho al realizar el lijado en seco

## Slide 11: Piel
Utilice buzo (o mono de trabajo) con gorra o capucha para protegerse usted mismo y el trabajo que realiza
Utilice guantes para protegerse de los disolventes
Utilice crema protectora antes de empezar a trabajar
Utilice limpiador de manos no disolvente para lavarse las manos

## Slide 12: Exposición a Isocianatos

## Slide 13: Control de exposición a Isocianatos
Los cuatro aspectos relacionados con la protección de la salud en las cabinas de pintado de vehículos :
Reducen, pero no evitan la exposición del pintor
Evitan la dispersión de pulverización fuera de la zona de pintado
Evitan la dispersión de vapores durante el horneado
Evitan la exposición de terceras personas dentro y fuera de la zona de trabajo
Es importante conocer el “Tiempo de descontaminación” de la cabina, para controlar la exposición a Isocianatos en el puesto de trabajo

## Slide 14: Control de exposición a Isocianatos
¿Qué es el “Tiempo de descontaminación”?
Se trata del tiempo que requiere la cabina para eliminar los restos de pulverización y partículas una vez se ha acabado la aplicación. La cabina es segura a partir de ese momento.
Mucha gente no conoce la manera en que el aire fluye dentro de la cabina, y generalmente se tiende a infravalorar el tiempo necesario para que el interior de la cabina sea seguro.
Cada cabina tiene un “Tiempo de descontaminación” diferente
Incluso en las cabinas más eficientes, dicho tiempo puede ser de varios minutos.

## Slide 15: Control de exposición a Isocianatos
Flujo real en una cabina con impulsión / succión
Nos imaginamos normalmente que el aire fluye así en una cabina con impulsión / succión

## Slide 16: Control de exposición a Isocianatos
Es importante no permitir malos habitos en el taller:
  Se puede ver a menudo a pintores que se quitan la máscara para observar de cerca la pintura recién aplicada
  Se puede ver a personal del taller entrando en la cabina justo despues de acabada la aplicación
Hábitos como esos pueden causar exposición a los isocianatos y son perjudiciales para la salud.
Mucha gente no es conocedora del tiempo de descontaminación y el impacto que eso puede tener a largo plazo en la salud de los empleados.
Es importante conocer ese dato y asegurar que el personal del taller lo respeta.

## Slide 17: Algunos ejemplos de Equipos de Seguridad

## Slide 18: Desengrasantes y Limpiadores
1.931.3600 Desengrasante Estándar
1.931.3660 Desengrasante para plásticos
1.931.4501 Limpiador base agua, bajo VOC

## Slide 19: Características generales
Utilizarse después del proceso de preparación / lijado
Garantiza que la superficie del panel está absolutamente limpia antes de aplicar la pintura.
Debe aplicarse con un paño limpio y se seca con otro limpio y seco.
Utilizar un paño limpio para aplicar el Spirit Wipe y otro limpio y seco para eliminarlo completamente de la superficie del panel.
1.931.3600 Desengrasante Estándar

## Slide 20: Características generales
1.931.4501 Limpiador base agua, bajo VOC
VOC de 200g/l  cumple con los requerimientos de la legislación.
Aplicarse con un paño limpio y eliminar restos con otro limpio y seco.

## Slide 21: Características generales
1.931.3660 Desengrasante para plásticos
Diseñado para el desengrasado de componentes plásticos.
Eliminan la suciedad y ceras de las partes plásticas, evitando así inclusiones de suciedad en las películas de pintura siguientes.
Mezclar con agua con las siguientes proporciones  1:1 o 1:2.
Aplicarse con un paño limpio y eliminar restos con otro limpio y seco.

## Slide 22: Masillas Polyester
1.831.3800 Masilla 3800
1.834.1800 Masilla Soft Plus
1.831.1400 Masilla para plásticos
1.831.2700 Masilla Universal Ligera

## Slide 23: Características generales
Masilla de poliéster 2K de alta calidad
Proporciona excelente adherencia a diferentes substratos de metal, incluyendo superficies “difíciles” como:
  acero galvanizado o bañado con cinc
  acero inoxidable
  aluminio
  fibra de vidrio
1.831.3800 Masilla 3800

## Slide 24: Características generales
Es una masilla de poliéster 2K de baja densidad
Excepcional facilidad de aplicación, incluso sobre imperfecciones de superficie mayores.
  Fina y consistente
  buena flexibilidad
  resistencia al impacto
1.834.1800 Masilla Soft Plus

## Slide 25: Características generales
Masilla de 2 componentes
Excelente adherencia a los plásticos
Suficientemente flexible para plásticos rígidos y deformables
Ofrece buena resistencia a los impactos suaves y a pequeñas rozaduras.
1.831.1400 Masilla para plásticos

## Slide 26: Características generales
1.831.2700 Masilla Universal Ligera
Masilla poliester de 2 componentes, de última generación con microesferas, ultraligera y de baja densidad,
Muy fácil aplicación, incluso sobre grandes superficies con imperfecciones.
  Suave y consistente,
  Muy fácil de lijar
  Muy flexible
  Resistente a los impactos

## Slide 27: Imprimaciones
1.815.7050 Imprimación anticorrosiva CFE
1.823.1500 / 1.880.1600 Promotor de adherencia para plásticos
1.880.2000 / 1.880.2006 Imprimación en Aerosol 1K

## Slide 28: Imprimaciones
1.815.7050 Imprimación anticorrosiva CFE
1.823.1500 / 1.880.1600 Promotor de adherencia para plásticos
1.880.2000 / 1.880.2006 Imprimación en Aerosol 1K

## Slide 29: Características generales
Libre de cromatos y máxima protección anticorrosiva
Excelente adherencia sobre gran variedad de sustratos metálicos.
Simple proporción de mezcla 1:1 con su propio diluyente reactivo.
7051 – diluyente reactivo – para pequeños retoques parciales o paneles de reparación.
Viscosidad de aplicación – 14-15 segundos DIN4
1 capa dará un espesor de película de 10-15 micras
Vida de mezcla 120 horas.
Repintar con toda la gama de aparejos MaxMeyer acrílicas 2K al disolvente.
1.815.7050 Imprimación anticorrosiva CFE

## Slide 30: Imprimaciones
1.815.7050 Imprimación anticorrosiva CFE
1.823.1500 / 1.880.1600 Promotor de adherencia para plásticos
1.880.2000 / 1.880.2006 Imprimación en Aerosol 1K

## Slide 31: Características generales
1.880.2000 / 1.880.2006 Imprimación en Aerosol 1K
Etch primer 1K en aerosol para utilizar sobre los pelados del metal al lijar
Directamente repintable con acabados Aquamax Extra, Duralit Extra
Agitar bien antes de utilizar
Especificación del Producto :
  Imprimación 1K Aerosol Gris (M4)
  Imprimación 1K Aerosol Gris oscuro (M6)

## Slide 32: Soportes disponibles
1.880.2000 / 1.880.2006 Imprimación en Aerosol 1K
Pelados en:
  Aluminio
  Acero
  Masillas Polyester
  GRP (Fibra de vidrio)
Nota importante:
  Los acabados sintéticos antiguos deben estar completamente endurecidos.
  No se recomienda sobre soportes de TPA.

## Slide 33: Proceso
1.880.2000 / 1.880.2006 Imprimación en Aerosol 1K
Aplicación:
  Aplicar capas ligeras sobre el metal desnudo
  Aplicar 2 capas.
Evaporación
  entre capas  5 minutos
  antes de aplicar el acabado 15 minutos.
Lijado
  Normalmente no se requiere lijar
  Pasar un atrapa polvo antes de aplicar el acabado.
  Si en los borde quedara demasiado áspero lijar P800 (Húmedo) o Scotch brite gris (ultrafino)

## Slide 34: Imprimaciones
1.815.7050 Imprimación anticorrosiva CFE
1.823.1500 / 1.880.1600 Promotor de adherencia para plásticos
1.880.2000 / 1.880.2006 Imprimación en Aerosol 1K

## Slide 35: Características generales
1.823.1500 / 1.880.1600* Promotor de adherencia para plásticos
Transparente, listo para usar, adecuado para utilizar en una amplia variedad de substratos plásticos.
Ventajas  la necesidad de identificar el substrato queda casi eliminada.
*1.880.1600 en Aerosol
1.823.1500:
  Suministrado listo al uso.
  Aplicar una mano completa
  Importante  dejar secar durante 30 minutos antes de repintar.

## Slide 36: Aparejos 2K
1.841.9101 / 9104 / 9106 Aparejo HP Multisustratos
1.856.6101 / 6104 / 6106 Aparejo HP Fast Multigrey
1.856.5101 / 5104 / 5106 Aparejo HP Multigrey Extra

## Slide 37: Aparejos 2K
1.841.9101 / 9104 / 9106 Aparejo HP Multisustratos
1.856.6101 / 6104 / 6106 Aparejo HP Fast Multigrey
1.856.5101 / 5104 / 5106 Aparejo HP Multigrey Extra

## Slide 38: Características generales
1.841.9101 / 9104 / 9106 Aparejo HP Multisustratos
Elimina la necesidad de lijar la cataforesis en los paneles nuevos
Tampoco es necesario lijarlo después de ser aplicado
Reduce considerablemente los tiempos en la preparación.
Aumento de la eficiencia en el Taller.
Mantiene la protección corrosiva entre capas.

## Slide 39: Línea de producto
1.841.9101 / 9104 / 9106 Aparejo HP Multisustratos
Aparejo HP Multisustratos
  1.841.9101- Blanco
  1.841.9104 – Gris
  1.841.9106 – Gris Oscuro
Catalizador  1.954.2925
Diluyentes 1.911.2510 / 2520/6051
Aditivo Plásticos  6041*

## Slide 40: Proceso de activación
1.841.9101 / 9104 / 9106 Aparejo HP Multisustratos
en Volumen:
  4 partes 9101/4/6
  1 parte 4000
  2 partes 2520 / 2510
en Peso:
  100g 9101/4/6
  18g 2925
  25g 2520 / 2510

## Slide 41: Proceso de aplicación
1.841.9101 / 9104 / 9106 Aparejo HP Multisustratos
1 capa completa normal o 1 ligera + 1 completa.
Espesor  25-35 micras.
Viscosidad de aplicación 16-18 segundos DIN 4.
Acabado tras 15 minutos evaporación y hasta 5 días sin lijar.
Vida de la mezcla  60 minutos a 20°C
Pico de fluido  1.2-1.3
Presión  3.0-3,7 bar (dependiendo de la pistola)
Repintable con Aquamax Extra y Duralit Extra.
Aplicar como si fuera un acabado. No aplicar capas cargadas.

## Slide 42: Notas adicionales del proceso
1.841.9101 / 9104 / 9106 Aparejo HP Multisustratos
Tras +8 horas de aplicación  limpie bien antes del repintado.
Tras + 3 días de aplicación  debería ser ligeramente lijado y prelimpiado para evitar cualquier contaminación superficial que podría ser causada del ambiente.

## Slide 43: Substratos
1.841.9101 / 9104 / 9106 Aparejo HP Multisustratos
Cataforesis bien limpia y sin lijar.
Tipos de substratos:
  Acero
  Acero Galvanizado
  Zincado
  Aluminio
Pintura antigua lijar con P320 o más fina.
Poliéster y GRP lijar con P120 hasta P320.
Con zonas descubiertas menores de 10 cm de diámetro  no es necesário utilizar un Etch Primer.

## Slide 44: Plásticos
1.841.9101 / 9104 / 9106 Aparejo HP Multisustratos
Aplicado directamente sobre plásticos bien preparados y limpios:
  ABS
  Noryl
  PC/PBT
Zonas grandes de plástico desnudo (p.ej. mezclas de PP, TPO, PP/EPDM)  imprimar con 1 capa ligera de imprimación 1.823.1350
Dejar evaporar durante 30 minutos y después aplicar el Aparejo HP Multisustratos
Sustituir la parte de diluyente por el aditivo 6041  buena adherencia en la mayoría de sustratos plásticos
  LEXAN
  PUR
  SMC

## Slide 45: Aparejos 2K
1.841.9101 / 9104 / 9106 Aparejo HP Multisustratos
1.856.6101 / 6104 / 6106 Aparejo HP Fast Multigrey
1.856.5101 / 5104 / 5106 Aparejo HP Multigrey Extra

## Slide 46: Características generales
Nuevo aparejo rápido sin comprometer el acabado final y las propiedades de lijado del producto
Aparejo HP Multisustratos Rápido
  1.841.9101 – Blanco
  1.841.9104 – Gris
  1.841.9106 – Gris Oscuro
1.856.6101/6104/6106 Aparejo HP Fast Multigrey

## Slide 47: Características generales
Diluyente 1.921.6055:
  maximiza las características y habilidades del producto
  permite la facilidad de aplicación y las buenas propiedades de lijado
Mezcla:
  Fast Multigrey 7 Partes
  Catalizador 2925 UHS 1 Parte
  Diluyente 6055/6051/2720 1 – 2 Partes
Nº de manos  1 ligera + 1’evaporación + 2 seguidas
1.856.6101/6104/6106 Aparejo HP Fast Multigrey

## Slide 48: Características generales
Espesores de película  de 75 a 120 micras.
Tiempo de secado:
  a 20 ºC  1 hora (en función del espesor de la película)
  a 60ºC  20’ (temperatura del metal)
Secado por IR onda corta (con 2720) 12’
1.856.6101/6104/6106 Aparejo HP Fast Multigrey

## Slide 49: Aparejos 2K
1.841.9101 / 9104 / 9106 Aparejo HP Multisustratos
1.856.6101 / 6104 / 6106 Aparejo HP Fast Multigrey
1.856.5101 / 5104 / 5106 Aparejo HP Multigrey Extra

## Slide 50: Características generales
Gran poder de relleno y con una aplicación muy sencilla.
  Fácil aplicación
  Gran poder de relleno
Mezcla:
  Multigrey Extra 7 Partes
  catalizador 2925 UHS 1 Parte
  Diluyente 2701/20/30/51 1 – 2 Partes
1.856.5101 / 5104 / 5106 Aparejo HP Multigrey Extra

## Slide 51: Características generales
Vida útil de la mezcla  90 minutos.
Espesores de película  de 75 a 150 micras.
Tiempo de secado:
  a 20 °C (en función del espesor de la película)  de 3 a 4 horas
  a menos de 20 °C  hasta el día siguiente
1.856.5101 / 5104 / 5106 Aparejo HP Multigrey Extra

## Slide 52: Sustratos
  Chapa viva bien lijada y desengrasada  máxima durabilidad utilizando un aparejo epoxi o una imprimación fosfatante bicomponente
  Aluminio  puede lijarse ligeramente antes de desengrasarse y debe aplicarse un aparejo epoxi o una imprimación fosfatante.
  GRP bien lijado, masillas de poliéster, aparejos y acabados anteriores en buenas condiciones.
  No usarlo para reparaciones parciales sobre acrílicos termoplásticos, acabados lacados antiguos o sustratos sensibles. Aplicar únicamente en paneles completos.
1.856.5101 / 5104 / 5106 Aparejo HP Multigrey Extra

## Slide 53: Materiales promocionales
1.856.5101 / 5104 / 5106 Aparejo HP Multigrey Extra
Hoja de venta (pdf)
Video

## Slide 54: Bicapa Base Agua - Aquamax Extra
Aquamax Extra

## Slide 55: Características generales
Fácil mezclado del color
Fácil aplicación: “Diluir y aplicar”
Fácil difuminado
Fácil mezclado del color: sin aditivos ni activadores
Fácil aplicación: sólo hay que añadir diluyente
Fácil difuminado: no requiere de un proceso especial
Aquamax Extra

## Slide 56: Características generales
Tintes
  Pigmentados
  de aluminio
Anexos:
  Base matizante E005
  Aditivo para barniz coloreado E010
  Prelimpiador Desengrasante 4501
  Diluyente 9910 / 9940
  Aquamax Gun Cleaner 1100
  Perlados
  de Efectos Especiales
Aquamax Extra

## Slide 57: Características generales
Mezcla rápida y fácil
Sin aditivos ni activadores
Sólo añadir diluyente y listo para aplicar
Aquamax Extra

## Slide 58: Proceso de mezcla
Metalizados, perlados y efectos especiales
  Color Aquamax Extra 100 partes
  Diluyente 9910 / 9940 20 partes
Sólidos y perlados de baja opacidad
  Color Aquamax Extra 100 partes
  Diluyente 9910 / 9940 10 partes
Mezclar por peso
Aquamax Extra

## Slide 59: Proceso de mezcla
Si se utiliza el Aditivo de Altas Prestaciones 0092:
Metalizados, Perlados y efectos especiales:
  Acabado Aquamax Extra 100 partes
  Aditivo Altas Prestaciones 0092 10 partes
  Diluyente 9910 ó 9940 10 - 20 partes
Sólidos o perlados de baja cubrición:
  Color Aquamax Extra 100 partes
  Aditivo Altas Prestaciones 0092 10 partes
  Diluyente 9910 o 9940 5 partes
Nota: El uso del Aditivo 0092 no altera las características de estabilidad y vida de mezcla Aquamax Extra
Aquamax Extra

## Slide 60: Características generales
¡No mezclar colores en envases metálicos!
Remover bien a mano
Temperatura óptima para la pintura  20-25ºCº
Máxima opacidad  diluir al 10% en colores que lo requieran
A altas temperaturas (>30°C)  diluir al 30% para una mejor absorción de la pulverización de la aplicación.
Aquamax Extra

## Slide 61: Características generales
Correcta viscosidad  equilibrio óptimo de aplicación, extensión control metálico y color final.
Viscosidad óptima  de entre 22-26 seg. DIN4 a 20ºC.
Viscosidad demasiado alta  puede provocar deficiente extensión, textura y aparición de manchas
Aquamax Extra

## Slide 62: Características generales
Vida útil
  Colores mezclados  hasta 3 meses después de haber añadido el diluyente. (Agitar muy bien antes de usar)
  Colores sin diluir  hasta 1 año, pero deben diluirse antes de usar.
Lijar el sustrato en seco  P400 - P500
Usar el Prelimpiador al agua 4501
Para eliminar las sales solubles
Aquamax Extra

## Slide 63: Características generales
Pintura vieja bien preparada y en buenas condiciones
Imprimaciones y fondos MaxMeyer
Paneles galvanizados, con electroforesis o con wash primers deben prepararse de la forma habitual y posteriormente aparejados con un producto MaxMeyer de 2 componentes
NOTA : Aquamax Extra NO debe usarse directamente sobre imprimaciones de ataque de 2 componentes
Aquamax Extra

## Slide 64: Características generales
La elección del método depende de:
  Preferencia del usuario
  El uso de calor durante los tiempos de evaporación
  Tamaño y tipo de reparación
  Tipo de cabina de pintado
Aquamax Extra

## Slide 65: Opción 1. – Método estándar
Aplicar manos alternas simples hasta opacidad.
Utilizar sopladores Venturi durante la evaporación.
Aplicar la mano de control sobre el fondo bicapa seco.
Los colores sólidos no requieren dicha mano de control.
La mano de control se aplicará a entre 1.2 y 1.5 bar.
Muy alta igualación y una respuesta de color muy consistente.
Aquamax Extra

## Slide 66: Opción 2. – Método “Express”
Aplicar manos dobles ligeras hasta opacidad, (normalmente una mano doble).
Si se requiriese más pintura, en muchos casos bastará con una mano simple más para reducir el consumo.
Usar sopladores Venturi para reducir tiempos de evaporación
Aplicar la mano de control en colores metalizados y perlados a entre 1.2 y 1.5 Bar, cuando la base bicapa está seca.
Aquamax Extra
Permite un tiempo de proceso rápido incluso en reparaciones complejas y se recomienda para incrementar producción.

## Slide 67: Opción 2. – Método “Express”
Verifique el color con la pastilla de muestra antes de reparar
Seque siempre cada mano completamente.
Evite crear franjas en el fondo bicapa.
Asegúrese de llegar a opacidad antes de la mano de control.
De siempre la mano de control en metalizados y perlados.
Mano de control  asegura una adecuada repuesta de color en cada reparación.
Colores con gran contenido de Aluminio  la incorrecta aplicación de las manos dobles puede generar manchas.
Para colores Sólidos  sólo la aplicación de manos completas y mojadas permitirá un acabado óptimo.
Aquamax Extra

## Slide 68: Difuminados
Para realizar reparaciones de pintura rápidas usted necesita:
  Verificar, si fuera necesario, retocar el color
  Preparar el panel adecuadamente para difuminar
  Mezclar el producto adecuadamente
  Utilizar el equipamiento adecuado
Aquamax Extra

## Slide 69: Difuminados
Mezcla del Color
  Mezcle al menos 100ml para asegurar el ajuste del color
  Añada de un 20 a un 30% de diluyente a colores metalizados o perlados
  Añada un 10% de diluyente en colores sólidos
Limpie el panel a fondo con el pre limpiador base agua
  Aplique el producto y seque con un trapo limpio que no deje hilillos
  Pase un paño atrapa polvo y sople el panel antes de pintar
Aquamax Extra

## Slide 70: Difuminados
  Aplique hasta conseguir cubrición usando manos ligeras, y extendiendo cada mano más allá de los límites de la anterior.
  Baje la presión hasta los 1.5 Bar (20 psi) de entrada
  Difumine sobre el borde de la reparación haciendo movimientos de arco con la mano y sin soltar el gatillo de la pistola.
  Evaporar completamente el color antes de aplicar el barniz.
  En caso necesario pasar un atrapa polvos cuidadosamente sobre el color antes de barnizar.
Aquamax Extra

## Slide 71: Difuminados
  Exponer a infrarrojos de onda corta el color durante 3 min. en posición “flash-off” (evaporación) a una distancia de entre 1 a 1,5 m.
  Es especialmente importante para colores oscuros y perlados.
  Si se ha de secar el barniz con IR, asegúrese de que cada una de las capas del proceso ha sido secada también con IR.
  Pase un atrapa polvo a todo el área antes de barnizar.
  Para algunos colores difíciles puede ser necesario preparar algo de básico E010 y diluirlo al 30% con 9910 / 9940.
  Añádalo al color Aquamax Extra ya diluido en una proporción de 1:1 para difuminarlo sobre el borde de la zona reparada.
Aquamax Extra

## Slide 72: Proceso de pintado del compartimento del motor (bajo capó)
Existen tres tipos de acabados para interiores:
Tipo 1:
  Mismo color brillante en el interior y en el exterior
  Pueden ser colores sólidos o metalizados
Tipo 2:
  Mismo color, mate en el interior y brillante en el exterior
  Pueden ser colores sólidos o metalizados
Tipo 3:
  Colores mates en el interior y distintos brillos en el exterior
  Normalmente un color sólido concreto (imprimación OEM)
Aquamax Extra

## Slide 73: Proceso de pintado del compartimento del motor (bajo capó)
Los procesos de reparación convencionales para zonas interiores:
Requieren mucho tiempo y son costosos
Presentan complicaciones para los pintores:
  La reparación puede obligar a realizar dos ajustes de color
  A menudo la zona interior requiere estufado para enmascarar
  El pintor tiene que pensar en el orden de ejecución.
Aquamax Extra

## Slide 74: Proceso de pintado Compartimento del motor (bajo capó)
Simplifica el procedimiento de identificación de colores interiores
Simplifica el proceso de reparación
Acelera la reparación
Compartimento del motor (bajo capó)

## Slide 75: Proceso de pintado Compartimento del motor (bajo capó)
Sistema de reparación interior - Tipo 1
La zona interior tiene exactamente el mismo acabado que la exterior
Tiempo ahorrado: 23 minutos

## Slide 76: Proceso de pintado Compartimento del motor (bajo capó)
Sistema de reparación interior - Tipo 2
La zona interior es una versión mate de la exterior
  El sistema de reparación interior al agua permite reparar colores metalizados
Tiempo ahorrado: 32 minutos

## Slide 77: Proceso de pintado Compartimento del motor (bajo capó)
Sistema de reparación interior - Tipo 3
La zona interior es de color sólido, a diferencia del exterior
  El sistema de reparación interior al agua permite la reparación de colores metalizados
Tiempo ahorrado: 31 minutos

## Slide 78: Proceso de pintado Compartimento del motor (bajo capó)
El proceso consta de 4 sencillos pasos:
Mezclar el color con un catalizador que permite el curado  como un producto de dos componentes
Aplicar después tanto en el interior como en el exterior
Dejar evaporar (como con una imprimación húmedo sobre húmedo normal)
Aplicar el color externo normalmente y aplicar barniz UHS
La reparación está lista para el estufado
Compartimento del motor (bajo capó)

## Slide 79: Proceso de pintado Compartimento del motor (bajo capó)
Compuesto por dos nuevos productos:
Convertidor al agua 1.978.0050  compartimientos de motor
  Convertidor integrado en el sistema Aquamax Extra
  Se añade a la mezcla de color como si se tratara de un tinte más
Activador 1.960.0300
  Utilizar en el color interior  para crear una mezcla lista al uso
  Cataliza el color creando una película resistente y duradera
  Añadirse justo antes de la aplicación, ya que tiene una vida útil equivalente a la de cualquier otro producto 2K
Compartimento del motor (bajo capó)

## Slide 80: Proceso de pintado Compartimento del motor (bajo capó)
Existen dos formas de uso del Sistema de reparación interior:
Como color interior específico
  Formulaciones correspondientes  en los sistemas de búsqueda de color
  Fórmula de color  incorpora el convertidor al agua para compartimientos de motor 1.978.0050
  Colores catalizados con el catalizador Activador 1.960.0300
Como conversión de cualquier color Aquamax Extra
Compartimento del motor (bajo capó)

## Slide 81: Proceso de pintado Compartimento del motor (bajo capó)
Como color interior específico
Fórmulas incluyen LA adición del nuevo convertidor al agua para compartimientos de motor 1.978.0050
Por ejemplo:
FOR*0123 - FORD (Europa) rojo medio
Convertidor al agua para compartimientos de motor
0050 Convertidor WB 309,40
E500 Rojo óxido 696,60
E579 Rosa 960,40
E100 Blanco 998,70
E730 Azul brillante 1031,50
Compartimento del motor (bajo capó)

## Slide 82: Proceso de pintado Compartimento del motor (bajo capó)
Pastillas de color  en la carta de colores específica
3 tacos de colores disponibles  con más de 900 colores
Proporción de activación:
  Color bajo capó AquaMax Extra 1000 partes (peso)
  Activador 1.960.0300 150 partes (peso)
  Diluyente 150 - 200 partes (peso)
Viscosidad  18 - 21seg. DIN 4 a 20°C
Vida de mezcla 60min. a 20ºC aplicando de inmediato tras el mezclado

## Slide 83: Proceso de pintado Compartimento del motor (bajo capó)
Existen dos formas de uso del Sistema de reparación interior:
Como conversión de cualquier color Aquamax Extra
  Aditivo 1.978.0050  añadir en la justa proporción para “convertir” el color al modo bajo capó.
  Es posible almacenar el producto en esta condición.
  El color debe prepararse posteriormente para el uso añadiendo el aditivo 1.960.0300.
Compartimento del motor (bajo capó)

## Slide 84: Proceso de pintado Compartimento del motor (bajo capó)
Proporción de activación:
  Cualquier color AquaMax Extra 70 partes (peso)
  Activador 1.978.0050 30 partes (peso)
  Mezclar bien antes de añadir
  Catalizador 1.960.0300 15 partes (peso)
  Diluyente 15 – 20 partes (peso)
Viscosidad  18 - 21seg. DIN 4 a 20°C
Vida de mezcla 60min. a 20ºC aplicando de inmediato tras el mezclado

## Slide 85: Proceso de pintado Compartimento del motor (bajo capó)
Evaporación durante 15 - 20 min.
Prepare el color para el uso
Aplique el acabado
Aplique el color bajo capó a las zonas interiores y exteriores.

## Slide 86: Proceso de pintado Compartimento del motor (bajo capó)
Existen dos opciones de aplicación:
    Aplicar a doble mano a las superficies interiores y exteriores
    Aplicar dos capas las superficies interiores y exteriores con un tiempo de evaporación entre ellas de 5 minutos
  Los sopladores de aire o los sistemas asistidos por calor  ayudan a acelerar los procesos de evaporación
Tiempos de repintado  Los paneles externos pueden repintarse transcurridos 15-20 minutos a 20°C

## Slide 87: Proceso de pintado Compartimento del motor (bajo capó)
En aplicaciones sobre cataforesis  lijar la cataforesis con abrasivo tipo Scotchbrite Rojo y desengrasado posterior, antes de la aplicación del color interior
Una buena preparación es indispensable para que el rendimiento del color interior sea óptimo
Aplique las imprimaciones 1K Aerosol 1.880.2000 / 1. 880.2006 en las áreas pequeñas de metal desnudo y deje evaporar antes de aplicar el color interior
Para cubrir las zonas del sellador  aplicarles una capa ligera de color interior y a continuación secarlas por aire antes de la aplicación normal

## Slide 88: Proceso de pintado Compartimento del motor (bajo capó)
Características
Proporciona el acabado interior y un fondo húmedo sobre húmedo exterior a la misma vez
Ahorra tiempo de pintado
Ahorra tiempo de enmascarado
Ahorra tiempo de limpieza de pistola
Ahorra tiempo y costes de cabina
Simplifica la reparación
Ventajas

## Slide 89: Proceso de pintado Compartimento del motor (bajo capó)
Características
Permite prescindir de un paso completo del proceso de pintado
Puede repintarse en 15 minutos
Puede repintarse con AquaMax Extra y Duralit Extra
Dispone de fórmulas específicas para compartimientos del motor
Ahorra tiempo y materiales
Tiempo de proceso rápido
Procedimiento sencillo para el pintor
Colores fáciles de mezclar
Ajuste de color preciso
Ventajas

## Slide 90: Acabados Monocapa
Beneficios en ultra altos sólidos con un acabado duradero, duro y con un brillo superior
Catalizadores UHS
    2880 Extra Rápido
    2870 Rápido
    2860 Medio
    2850 Lento
Diluyentes Aditivados
    2810 Medio
    2820 Lento
Duralit Extra UHS

## Slide 91: Acabados Monocapa
Cuando los colores están preparados, los catalizadores y diluyentes se añadirán en peso, con el siguiente procedimiento:
  Pesar la fórmula
  Remover muy bien, por espacio de 2 minutos antes de activar y diluir
  Añadir el catalizadores y el diluyente a peso y remover a fondo de nuevo
  El sistema de activado y dilución a peso en el más ajustado y adecuado
Duralit Extra UHS

## Slide 92: Acabados Monocapa
Ratio de mezcla
  Color Duralit Extra* 2
  Catalizador HS 1
  Diluyente 0.6 / 0,7
  Mezcle el color a fondo antes de activar y diluir.
Viscosidad de aplicación  20-25seg. DIN4 @ 20ºC
Dos procesos de aplicación
  Aplicar 2 manos normales, con 5 minutos de evaporación entre manos, para conseguir 50-75 de película seca
  Aplicar una mano media seguida a continuación de una mano completa para conseguir 50 de película seca
  No hace falta tiempo de evaporación antes del horneado
Duralit Extra UHS

## Slide 93: Acabados Monocapa
Tiempos de secado
  Infra-Rojos
      Onda corta 4-5 minutos máxima potencia
      Onda media 5-7 minutos máxima potencia
  Horno
      2880 10 minutos a 60°C*
      2870 20 minutos a 60°C*
      2860 30 minutos a 60°C*
      2850 40 minutos a 60°C*
  * Temperatura del sustrato
Duralit Extra UHS

## Slide 94: Acabados Monocapa
Tiempos de secado alternativas
  A 50°C
      20 minutos  2880
      40 minutos  2870
      60 minutos  2860
  (Temperaturas y tiempos expresados son a temperatura de sustrato.)
Aditivos disponibles:
  Base Matizante – MAT 5 1.977.5502
  Aditivo Texturado – Fino 1.975.5500
  Aditivo Texturado – Grueso 1.975.5501
  Flexibilizante Plast – AD1208 1.975.1208
Duralit Extra UHS

## Slide 95: Para sustratos Plásticos Rígidos
Plásticos Rígidos  ratios en volumen
Apariencia | Color Duralit Extra UHS | UHS Mat 5 | 5500 Aditivo Texturado fino | 5501 Aditivo Texturado grueso | AD1208 Plastificante | UHS catalizador | UHS Diluyente
Brillo | 2 vol |  |  |  |  | 1 vol | 0.6 vol
Satinado | 2 vol | 2,5 vol |  |  |  | 1 vol | 1 vol
Mate | 1.5 vol | 3 vol |  |  |  | 1 vol | 1 vol
Mate Texturado | 2 vol |  | 3 vol |  |  | 1 vol | 2 vol
Texturado grueso | 2 vol |  |  | 1.5 vol |  | 1 vol | 2 vol

## Slide 96: Para sustratos Plásticos Flexibles
Plásticos Flexibles ratios en volumen
Apariencia | Color Duralit Extra UHS | UHS Mat 5 | 5500 Aditivo Texturado fino | 5501 Aditivo Texturado grueso | AD1208 Plastificante | UHS catalizador | UHS Diluyente
Brillo | 2 vol |  |  |  | 0.5 vol | 1 vol | 0.6 vol
Satinado | 2 vol | 2,5 vol |  |  |  | 1 vol | 1 vol
Mate | 1.5 vol | 3 vol |  |  |  | 1 vol | 1 vol
Mate Texturado | 2 vol |  | 2 vol |  |  | 1 vol | 2 vol
Texturado grueso | 2 vol |  |  | 1 vol |  | 1 vol | 1,2 vol

## Slide 97: Acabados Monocapa - Beneficios
Cumple con la legislación europea sobre limitación de COV
Acabado Excelente
Altos Sólidos = Ahorro de materiales
Excelentes extensión y dureza
Muy duradero. Homologado para garantías
Sistema de Habitáculo de Motor
Tiempos de secado de 10, 20 y 30 minutos
Amplia gama de acabados matizados, texturados, etc… con los aditivos existentes.
Duralit Extra UHS

## Slide 98: BARNICES UHS
1.360.0315 Barniz UHS
1.360.0325 Barniz UHS
1.360.0950 Barniz UHS
1.360.0380 Barniz UHS

## Slide 99: BARNICES UHS
1.360.0315 Barniz UHS
1.360.0325 Barniz UHS
1.360.0950 Barniz UHS
1.360.0380 Barniz UHS

## Slide 100: Características generales
Puede usarse en reparaciones de 1 a 3 paneles y de vehículo completo con una facilidad de aplicación y un nivel de acabado excelentes.
Proceso de mezcla y secado:
      1.360.3015 2 partes
      1.954.2710/20/30/40 1 parte
      Viscosidad de aplicación: 17-19 segundos DIN4 a 20°C
      Horneado a Tª metal de 60°C 30 - 35 minutos
      Totalmente seco a 20ºC 16 horas
1.360.0315 Barniz UHS

## Slide 101: Características generales
Equipo
  Pistola de gravedad 1.2-1.3 mm
  Núm. de capas 1 capa media + 1 completa o 2 completas
  Espesor recomendado 50/60 micras
1.360.0315 Barniz UHS

## Slide 102: BARNICES UHS
1.360.0315 Barniz UHS
1.360.0325 Barniz UHS
1.360.0950 Barniz UHS
1.360.0380 Barniz UHS

## Slide 103: Características generales
Ofrece un alto contenido sólido, combinado con un rápido secado
Puede usarse en pequeñas reparaciones y en vehículo completo.
Lanzamiento del Endurecedor UHS 1.954.2550:
  Temperatura de aplicación superior a 35ºC
  Apariencia optima en 15 minutos a 60ºC
1.360.0325 Barniz UHS

## Slide 104: Características generales
Características | Beneficios
Ratio de mezcla sencillo 2:1 con 1 endurecedor | Fácil y rápida preparación
Buena aplicación, fluido y pulido | Fácil y rápida aplicación
Solo 15 min de horneado a 60ºC | Tiempo de horneado corto
No varía con diferentes métodos de aplicación o equipos | Acabados de calidad en cada Reparación
1.360.0325 Barniz UHS

## Slide 105: Proceso de activación
Ratio de activación
  Barniz UHS 0325 2
  Endurecedor UHS 2550 1
  Mezcle el color a fondo antes de activar y diluir.
Viscosidad de aplicación  16-18seg. DIN4 @ 20ºC
Vida de mezcla:
  60 min a 20ºC
  90 min doble viscosidad
Endurecedor UHS 2550 
  Para parches y reparaciones totales de panel. Max 35ºC
1.360.0325 Barniz UHS

## Slide 106: Características generales
Equipo  Pistola Compliant y HVLP
  Pistola de gravedad 1.2-1.3 mm
  Núm. de capas 1 capa media + 1 completa o 2 completas
  Espesor recomendado 50/60 micras
1.360.0325 Barniz UHS

## Slide 107: Información general
1.360.0325 Barniz UHS
Tiempos de secado
  Secado al horno  15 min a 60ºC (con 2550)
  Evaporación antes de secado  0-5 min
  Secado de infrarrojos Onda Corta  10 min
  Información VOC
    El valor límite en la UE para este producto (categoría producto :IIB.d) listo al uso es máximo 420g/litro de VOC. El contenido en VOC de este producto listo al uso es máximo 420g./l. Dependiendo del modo que lo usemos el VOC de este producto listo al uso puede ser más bajo que el especificado por la directiva de la UE.
    NOTA: Las combinaciones de este producto con 1.975.1208, 1.975.5500 o 1.975.5501 darán resultado a una capa de pintura con propiedades especiales tal y como se indica en la Directiva de la EU. En estas combinaciones específicamente: El contenido en VOC para este producto (categoría producto: IIB.e) listo al uso es máximo 840g/litro
1.954.2550 Endurecedor

## Slide 108: BARNICES UHS
1.360.0315 Barniz UHS
1.360.0325 Barniz UHS
1.360.0950 Barniz UHS
1.360.0380 Barniz UHS

## Slide 109: Características generales
Barniz UHS acrílico de dos componentes diseñado para reparaciones rápidas en áreas pequeñas.
Puede usarse sobre sustratos de plástico rígido.
Especialmente diseñado para aplicar sobre Aquamax Extra
Horneado:
  15 min.  reparaciones rápidas de 1 a 3 paneles.
  10 min.  reparaciones pequeñas, 1 panel o “spot repair”.
1.360.0950 Barniz UHS

## Slide 110: Características generales
Catalizador
  Catalizador rápido 2925
    NO USAR otros catalizadores para reparaciones rápidas.
Diluyentes
  Acelerado 1.921.6050 (menos de 25°C)  15 min. a 60°C
  Medio 1.911.2510 (18°C- 25°C)  25 min. a 60°C
  Lento 1.911.2520 (25 – 35°C)  25 min. a 60°C
1.360.0950 Barniz UHS

## Slide 111: Proceso de activación
Ratio de activación
  0950 HP UHS 3
  2925 1
  Diluyente 0.6
Viscosidad de aplicación  18-20seg. DIN4 @ 20ºC
Pot life @ 20°C
  2870 / 6050 25 - 30 min.
  2870 / 2510 o 2520 30 - 45 min.
1.360.0950 Barniz UHS

## Slide 112: Proceso de aplicación
Opción 1
  Aplicar 1 mano media seguida de otra completa para conseguir 45-60 de grosor de film seco.
  Evaporación entre manos
    1 panel  2-3 min.
    2 /3 paneles  no es necesaria evaporación.
Opción 2
  2 manos simples para conseguir 50-60 de grosor de film seco
  Evaporación entre manos
    3 - 5 min. dependiendo de las condiciones de la cabina).
No es necesaria la evaporación antes de hornear
1.360.0950 Barniz UHS

## Slide 113: Proceso de aplicación
Tiempos de secado
  Infra-Rojos
      Onda corta 8-15 minutos máxima potencia
  Al Aire
      2925 12 horas a 20°C
  Horno - 2925
      Diluyentes 2510 / 2520 25 min. a 60°C*
      Diluyente 6050 15 min. a 60°C*
  * Temperatura del sustrato
1.360.0950 Barniz UHS

## Slide 114: Beneficios
Tiempos de proceso rápidos
Puede usarse sobre plásticos rígidos
Aplicación fácil – Se puede aplicar a “una mano”
Altos sólidos = Ahorro de tiempos y materiales
Buenas características para el pulido
Sistema compacto al usarlo conjuntamente con Duralit Extra
Amplia gama de texturizantes y matizantes.
Cumple las directivas europeas sobre VOC.
1.360.0950 Barniz UHS

## Slide 115: BARNICES UHS
1.360.0315 Barniz UHS
1.360.0325 Barniz UHS
1.360.0950 Barniz UHS
1.360.0380 Barniz UHS

## Slide 116: Características generales
Recomendado para usar sobre base bicapa Aquamax Extra
Aplicación rápida y fácil, ofreciendo un excelente brillo y rapidez de proceso
Alta calidad de acabado con un proceso rápido
Catalizador 1.954.2925 UHS
Diluyentes
  Acelerado 1.921.6050
  Rápido 1.911.2705
  Normal 1.911.2710
  Lento 1.911.2720
  Extra-Lento 1.911.2730
1.360.0380 Barniz UHS

## Slide 117: Características generales
Con catalizador UHS 1.954.2925
  Aplicación fácil y rápida
    1 mano media seguida de 1 completa sin tiempos de evaporación entre manos para menos de 3 paneles  dejar 2-3 minutos
  Secado
    60°C 35 minutos
  * Temperatura del sustrato
  Ratio de mezcla  3 : 1 : 0.6
1.360.0380 Barniz UHS

## Slide 118: Características generales
Con catalizador UHS 1.954.2925 y diluyente acelerado 1.921.6050
  Aplicación fácil y rápida
    1 mano media seguida de 1 completa sin tiempos de evaporación entre manos para menos de 3 paneles  dejar 2-3 minutos
    Para reparaciones rápidas
  Secado
    60°C 25 minutos
  * Temperatura del sustrato
  Vida de mezcla  40 minutos
  Ratio de mezcla  3 : 1 : 0.6
1.360.0380 Barniz UHS

## Slide 119: Características generales
Con catalizador UHS 1.954.2925 y diluyente 1.911.2730
  Aplicación fácil y rápida
    1 mano media seguida de 1 completa sin tiempos de evaporación entre manos para menos de 3 paneles  dejar 2-3 minutos
    Para reparaciones rápidas
  Secado
    específicamente recomendado IR
    o en aplicaciones a temperaturas superiores a 35ºC
  Ratio de mezcla  3 : 1 : 0.6
  Viscosidad de aplicación  18-20seg. DIN4 20ºC
1.360.0380 Barniz UHS

## Slide 120: Beneficios
  Barniz duro y duradero con elevado brillo final
  Un catalizador para todas las reparaciones
  Desarrollado para su uso sobre Aquamax Extra
  Excelente pulibilidad
  Cumple con los límites VOC Europeos
1.360.0380 Barniz UHS

## Slide 121: BARNICES UHS Extra Clear
1.360.0390 Barniz UHS
1.360.0395 Barniz Extra UHS

## Slide 122: BARNICES UHS Extra Clear
1.360.0390 Barniz UHS
1.360.0395 Barniz Extra UHS

## Slide 123: Características generales
Las principales características de este producto son:
Fácil de aplicar  Baja viscosidad y excelente fluidez
Facilidad de proceso  Vida de la mezcla larga ideal para cualquier tamaño de reparación
Fácil manipulación  Secado rápido en cualquier condición, fácil pulibilidad
Extra Rapidez – Extra Resultados
1.360.0390 Barniz UHS

## Slide 124: Características generales
Una gama compacta:
1 catalizador y 2 diluyentes específicos para aplicaciones estándar o bien para altas temperaturas o grandes superficies.
1.360.0390/E5 Barniz UHS Extra 390
1.954.2935/E2.5 Catalizador UHS 2935
1.921.6070/E1 Diluyente Catalizador 6070
1.921.6071/E1 Diluyente Catalizador 6071
1.360.0390 Barniz UHS

## Slide 125: Características generales
Con 6070 (hasta 26ºC):
  5 minutos @ 60ºC
  20 minutos @ 40ºC
  90 minutos @ 20ºC
Con 6071 (Altas Tª’s y grandes superficies):
  10 minutos @ 60ºC
  30 minutos @ 40ºC
  120 minutos @ 20ºC
1.360.0390 Barniz UHS

## Slide 126: Características generales
Puede usarse en reparaciones de 1 a 3 paneles y de vehículo completo con una facilidad de aplicación y un nivel de acabado excelentes.
Proceso de mezcla y secado:
      1.360.0390 2 vol
      1.954.2935 2 vol
      1.921.6070/71* 0.5 vol
      Viscosidad de aplicación: 16 – 18 seg. DIN4 a 20°C
      Vida de la mezcla a 20ºC
      6070 1 hora a 20ºC DIN4.
      6071 2 horas a 20ºC DIN4.
* Dependiendo del tamaño y temperatura de aplicación
1.360.0390 Barniz UHS

## Slide 127: Otros datos técnicos
    Aplicación: Proceso de 2 manos
    Aplicar 1 mano ligera/media y 1 mano completa.
      La 1º mano debe ser aplicada como una mano ligera y cerrada.
      La 2º mano es una mano completa.
    Evaporación entre manos: 5 minutos
    Espesor de la película: 50 – 60 micras
1.360.0390 Barniz UHS

## Slide 128: Otros datos técnicos
Hoja de venta (pdf)
Video
Disponible próximamente
Díptico disponible próximamente
1.360.0390 Barniz UHS

## Slide 129: BARNICES UHS Extra Clear
1.360.0390 Barniz UHS
1.360.0395 Barniz Extra UHS

## Slide 130: Características generales
Lanzamiento del Barniz para Altas Temperaturas en Junio 2018.
Principales beneficios:
  Secado en 10 minutos a 60º
  Rapidez para reducir tiempos de reparación y costes energéticos.
  Gran aspecto final
  Adecuado para cualquier tipo de reparación
  Facilidad de uso
Extra Rapidez – Extra Resultados
1.360.0395 Barniz Extra UHS

## Slide 131: Características generales
Una gama compacta:
1 catalizador y 2 diluyentes específicos para aplicaciones estándar o bien para altas temperaturas o grandes superficies.
1.360.0390/E5 Barniz UHS Extra 390
1.954.2935/E2.5 Catalizador UHS 2935
1.921.6070/E1 Diluyente Catalizador 6070
1.921.6071/E1 Diluyente Catalizador 6071
1.360.0395 Barniz Extra UHS

## Slide 132: Características generales
Con 6070 (hasta 26ºC):
  5 minutos @ 60ºC
  20 minutos @ 40ºC
  90 minutos @ 20ºC
Con 6071 (Altas Tª’s y grandes superficies):
  10 minutos @ 60ºC
  30 minutos @ 40ºC
  120 minutos @ 20ºC
1.360.0395 Barniz Extra UHS

## Slide 133: Características generales
Puede usarse en reparaciones de 1 a 3 paneles y de vehículo completo con una facilidad de aplicación y un nivel de acabado excelentes.
Proceso de mezcla y secado:
      1.360.0395 2 vol
      1.954.2935 2 vol
      1.921.6072 0.6 vol
      Viscosidad de aplicación: 17 – 19 seg. DIN4 a 20°C
      Vida de la mezcla a 20ºC
      6072 1 hora a 20ºC DIN4.
* Dependiendo del tamaño y temperatura de aplicación
1.360.0395 Barniz Extra UHS

## Slide 134: Otros datos técnicos
Caracteríticas del producto mezclado | 
Vida útil a 20º | 60 minutos
Viscosidad DIN4/20º | 17-19 segundos
Secado | 
60ºC | 10-15 minutos
40ºC | 30 minutos
20ºC | 150 minutos
1.360.0395 Barniz Extra UHS

## Slide 135: Difuminados
1.912.5410 Aerosol
La nueva directiva Europea, no permitirá a los fabricantes de pintura e importadores, a partir del 1/1/07, vender productos a clientes a través de EU que no cumplan con la normativa.
Como parte de esta normativa, el añadir diluyentes para difuminado convencionales, a la pintura lista al uso, puede aumentar el VOC de la pintura aplicada, por encima del límite legal.
MaxMeyer ha diseñado una alternativa que permita a los talleres continuar trabajando con una alta eficacia y un proceso completamente “legal”.

## Slide 136: Características generales
1.912.5410 Aerosol
Diseñado específicamente para difuminados
Excelentes propiedades de “dispersión”
Proporciona una alta calidad en el acabado en difuminados
Proceso de preparación:
  Matizar la zona que rodea el área a reparar con abrasivo adecuado (ej: Scotch,Trizac, P3000, P4000...)
  Zona matizada correctamente  permite una buena adherencia y con el grano adecuado  recobra rápidamente el brillo con la operación de pulido.
  El difuminado nunca se puede extender fuera del área matizada.
  Limpiar el área reparada usando el limpiador de MaxMeyer apropiado.

## Slide 137: Proceso de barniz HS con 1.912.5410 “Diluyente para difuminado en Aerosol”
1.912.5410 Aerosol
Después de una aplicación normal del barniz,
  Mover la pistola en forma de arco sobre el panel, en el área a difuminar, desprendiendo un mezcla pulverizada
  Aplicar 1.912.5410 sobre el borde de la reparación, aplicada en capas ligeras para ablandar la mezcla. NO aplicar manos cargadas.
Permitir el secado de dicha reparación como acostumbra a hacerse.
Pulir el área difuminada con un el pulimento SPP 1001 de PPG.
Aplicar a una distancia de 25-30 cm. aprox. para obtener el rociado de todo el borde de la reparación. NO aplicar muy mojado.

## Slide 138: Mejores prácticas con acabados UHS
Continuo desarrollo de productos con creciente contenido en sólidos.
Estos cambios se han hecho para aportar beneficios :
  A los clientes  en cuanto a eficiencia en los procesos y ahorro de materiales.
  Medioambientales  por la reducción de las emisiones de VOC.
En años anteriores se vivió la introducción de tecnologías MS y HS que se focalizaban en eficiencias de procesos y ahorros de materiales.
Consiguen más eficiencia en el taller y también permiten cumplir con los requerimientos legislativos sobre emisiones de VOC.

## Slide 139: Mejores prácticas con acabados UHS
Una característica física básica de las pinturas es que la temperatura de la pintura, las condiciones de aplicación, la regulación de la pistola la mezcla ajustada, etc  tienen mayor influencia en el acabado final cuando el contenido en sólidos es mayor.
Puntos importantes para asegurar el rendimiento de los productos UHS:
  Mantenga la pintura lista al uso en el entorno adecuado para asegurar la correcta viscosidad.
    Temperatura del producto RFU por encima de los 15ºC. Idealmente sobre los 18ºC .
    Esto incluye a la pintura, los catalizadores y los diluyentes
  Activar cuidadosamente, y siempre que sea posible, por peso.
    No infra diluya.

## Slide 140: Mejores prácticas con acabados UHS
Cuando no sea posible activar por peso:
  Utilice la adecuada regla de mezcla para ese producto.
  Si usa una regla de mezcla  utilice sólo envases cilíndricos.
  No utilizar envases que tengan distinto diámetro en el fondo y en la boca.
  Si utiliza un envase que marca las proporciones en %  debe asegurarse de que dicho porcentaje se aplica adecuadamente.
  El empleo de envases no vinculados a la marca  pueden estar dándonos una lectura y una proporción errónea.

## Slide 141: Mejores prácticas con acabados UHS
Utilice los productos activado lo más rápido posible.
  La vida de Mezcla de los productos UHS puede ser corto, especialmente con los sistemas Express o los específicos para el pintado de uno o dos paneles.
  El incremento de la viscosidad se inicia poco después de la activación.
Use los correctos tipos de pistola y ajústela correctamente.
Realice aplicación a manos seguidas y poco cargadas cuando sea posible para minimizar espesores y costes .
  Eso significa una mano media seguida de una completa

## Slide 142: Mejores prácticas con acabados UHS
Método de manos seguidas  no aplicar dos manos completas sobre un panel de una sola vez.
  3 paneles o más  aplique una mano a todos, luego aplique una segunda mano a continuación sin dejar tiempo de evaporación.
  Menos de 3 paneles  aplique una mano, espere 2 minutos y luego aplique una segunda mano
Método de manos alternas
  Los productos UHS no evaporan igual que otras tecnologías
  Deje evaporar durante 5 minutos antes de aplicar la segunda mano aunque la primera mano esté aún húmeda.

## Slide 143: Mejores prácticas con acabados UHS Resumen
Temperatura de la pintura por debajo de los 15˚C
  Podría provocar descuelgues, piel de naranja, hervidos o cráteres.
Sobre o infra dilución /activación
  Podría provocar descuelgues, piel de naranja, hervidos, cráteres o un acabado blando después del horneado.
Aplicar muy tarde y por tanto con alta viscosidad.
  Puede provocar una aplicación difícil, piel de naranja, descuelgues, hervidos o cráteres
No usar la pistola adecuada y / o no tenerla bien ajustada
  Puede provocar pobre atomización que llevaría a descuelgues o a piel de naranja.

## Slide 144: Mejores prácticas con acabados UHS Resumen
Aplicaciones cargadas sin dejar evaporación.
  Pueden provocar descuelgues
Cuando aplicamos 2 capas con mucho tiempo de evaporación
  No conseguimos en la segunda capa una buena mojabilidad y pueden salir hervidos.
Aplicación extrema dando 2 capas muy cargadas.
  Conseguimos innecesariamente consumo de pintura elevado, hervidos y descuelgues.

## Slide 145: Consulta ficha técnica
https://es.maxmeyer.com/es/

## Slide 146: Gracias